Министерство образования Красноярского края

краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Минусинский сельскохозяйственный колледж»

Методические указания

по организации и проведению лабораторной работы и практических занятий

по дисциплине ОП. 05.МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

с обучающимисяочной  и заочной формы обучения

специальности

13.02.02. Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

Минусинск, 2016

Одобрены цикловой комиссией

электротехнических дисциплин

Протокол №________

«_____»_____________2016г.

Методист ЦК

___________________________

И.А. Кулакова

Методические указания по организации и проведению лабораторной работыи практических занятий предназначены для преподавателей, студентов специальности 13.02.02. Теплоснабжение и теплотехническое оборудованиепо дисциплине ОП.05. Материаловедение.Методические указания включают в себя введение, инструкционно-технологические карты, рекомендации по оформлению отчета. В  соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и рабочей программой дисциплиныОП.05. Материаловедение разработаны инструкционно-технологические карты  для 1 лабораторной работы по определению твердости материалов и 6 практических занятий по распознаванию и выбору способов обработки конструкционных материалов. Инструкционно-технологические карты содержат подробные рекомендации студентам по подготовке и выполнению лабораторных работ и практических занятий.

Составитель: Кичигина Людмила Григорьевна, преподаватель общепрофессиональныхдисциплин первой квалификационной категории КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж»

Рецензенты:1. Кулакова Ирина Алексеевна, преподаватель общепрофессиональных  дисциплин высшей квалификационной категории КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж»

КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж»

Рецензия

на методические указания по организации и проведениюлабораторной работыи практических занятий по дисциплине ОП.05.Материаловедение

с обучающимися очной и заочной формы обучения специальности13.02.02. Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

Автор:Кичигина Людмила Григорьевна, преподаватель общепрофессиональных дисциплин первой квалификационной категории КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж»

Рецензент: Кулакова Ирина Алексеевна, преподаватель общепрофессиональных  дисциплин высшей квалификационной категории КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж»

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой учебной дисциплиныОП. 05. Материаловедение,разработанной на основе федерального государственного образовательного стандарта(от 2014г.) по специальности среднего профессионального образования13.02.02. Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

Методические указания составлены грамотно, каждый раздел содержит краткое теоретическое обоснование, все инструкционно-технологические карты выполнены по одной схеме, что позволяет студентам в процессе обучения систематизировать полученные знания и выработать единую методическую схему использования приемов.

Выполнение лабораторной работыи практических занятийявляется важным этапом подготовки студентов, позволяющим сформировать общие и профессиональные компетенции, более полно и глубоко обобщить и усвоить теоретический материал. В результате выполнения работ студенты получат дополнительные сведения о конструкционных материалах, с которыми они встретятся на производстве. Научатся определять твердость материалов,  распознавать по внешнему виду конструкционныематериалы, подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей,  подбирать режимы термической обработки углеродистых сталей.

.

Рецензент

«____»___________2016 г.

| Содержание |  |
| --- | --- |
| Введение | 5 |
| Тематический план учебной дисциплины | 6 |
| Общие методические указания | 7 |
| Раздел 1. Основы строения и свойств материалов | 14 |
| Тема 1.3. Методы измерения параметров и свойств |  |
| Лабораторная работа 1. Определение твердости материалов |  |
| Раздел 2. Основные сведения о металлах и сплавах | 16 |
| Тема 2.1. Конструкционные стали (чугуны) и сплавы |  |
| Тема 2.2. Сплавы цветных металлов |  |
| Практическое занятие 1. Распознавание конструкционных сталей, чугунов и цветных металлов по внешнему виду |  |
| Раздел 4. Виды обработки металлов и сплавов | 17 |
| Тема 4.1. Литейное производство |  |
| Практическое занятие 2. Выбор способа литья для изготовления конструкционных деталей |  |
| Тема 4.2. Сварочное производство |  |
| Практическое занятие 3. Выбор режима электродуговой ручной сварки |  |
| Тема 4.3. Обработка металлов давлением |  |
| Практическое занятие 4. Выбор температуры нагрева под обработку металлов давлением углеродистой стали |  |
| Тема 4.4. Обработка металлов резанием |  |
| Практическое занятие 5. Выбор режимов обработки резанием деталей типа вала |  |
| Тема 4.5. Основы термической и химико-термической обработки |  |
| Практическое занятие 6. Выбор режимов термообработки стали |  |
| Заключение | 26 |
| Литература | 26 |
| Приложения | 27 |

Введение

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ!

Методические указания по дисциплине «Материаловедение» для выполнения практических занятий и лабораторной работы созданы Вам в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим занятиям и лабораторной работы, правильного составления отчетов.

Приступая к выполнению практической и лабораторной работы, Вы должны внимательно прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-методическими материалами по теме практической и лабораторной работы, ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.

Все задания к практической и лабораторной работе Вы должны выполнять в соответствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по приведенной методике.

Отчет о практической и лабораторной работе Вы должны выполнить по приведенному алгоритму в инструкционно-технологической карте.

Наличие положительной оценки по практическим занятиям и лабораторной работе  необходимо для получения по дисциплине допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую и лабораторную работу Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи.

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям и лабораторной работе  или при решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.

Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или посмотреть на двери его кабинета.

Желаем Вам успехов!!!

Тематический план учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Максимальная учебная нагрузка обучающихся, час | Количество аудиторных часов при очной форме обучения |  |  | Количество аудиторных часов при заочной форме обучения |  |  | Самостоя- тельная работа обучаю- щихся при заочной форме обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Лабора торные работы | Практические занятия | Всего | Лабора торные работы | Практи-ческие занятия |  |
| Раздел 1. Основы строения и свойств материалов | 13 | 8 | 4 |  | 4 | 2 |  | 9 |
| Раздел 2 Основные сведения о металлах и сплавах | 14 | 10 |  | 2 |  |  | 2 | 12 |
| Раздел 3. Основные сведения о неметаллических и композиционных материалах | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |
| Раздел 4. Виды обработки металлов и сплавов | 30 | 20 |  | 10 | 4 | 2 |  | 26 |
| Всего | 60 | 40 | 4 | 12 | 10 | 4 | 2 | 50 |

Общие методические указания

Практическое обучение является центральной частью профессионального образования и направленно на понимание значимости выбранной профессии, на отработку у обучающихся умений, навыков и знаний по учебным дисциплинам.

Цель лабораторной работы и практических занятий- формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, экспериментальное подтверждение теоретических знаний,формирование преемственности практических заданий с теоретическими знаниями, приобретение практических профессиональных умений в рамках учебной дисциплины ОП.03.Материаловедение по специальности  13.02.02.Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  среднего профессионального образования.

Образовательными результатами освоения дисциплины  ОП.05. Материаловедение являются:

знания

- - видов механической, химической и термической обработки металлов и сплавов;

- видов прокладочных и уплотнительных материалов;

- закономерностей процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, защиты от коррозии;

- классификации, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве;

- методов измерения параметров и определения свойств материалов;

- основных сведений о кристаллизации и структуре расплавов;

- основных сведений о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства;

- основных свойств полимеров и их использование;

- особенностей строения металлов и сплавов;

- свойств смазочных и абразивных материалов;

- способов получения композиционных материалов;

- сущности технологических процессов литья,

сварки, обработки металлов давлением и резанием

умения

- определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы, применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления;

- определять твердость материалов;

- определять режимы отжига,  закалки  и  отпуска стали;

- подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации;

- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей.

Общие, профессиональные и дополнительную компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Осуществлять пуск и остановку  теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. (Определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы, применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления; подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации.)

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. (Подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации.)

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. (Определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы, применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления; подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации; подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей.)

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. (Определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы, применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления; подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации; определять твердость материалов.)

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. (Определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы, применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления; подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации; определять режимы отжига,  закалки  и  отпуска стали; подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей.)

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. (Определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы, применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления; подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации; определять твердость материалов.)

ПК 3.2. Составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. (Определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы, применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления; подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации.)

ДК 1. Выполнять  профессионально ориентированные работы в специализированной мастерской.

В методических указаниях приведено описание 1 лабораторной работы «Определение твердости материалов», предусмотренной разделом учебной дисциплины «Основы строения и свойств». Раздел «Основные сведения о металлах и сплавах» содержит практическое занятие «Распознавание конструкционных сталей, чугунов и  цветных металлов по внешнему виду».  В разделе «Виды обработки металлов и сплавов» приведены практические работы, формирующие навыки выбора способа и режимов литья, электродуговой ручной сварки, обработки давлением, термообработки конструкционных материалов.

Все инструкционно-технологические карты выполнены по одной схеме: подробный ход выполнения работы (столбец «Содержание работы и последовательность выполнения операций»), оснащение рабочего места, норма времени, рекомендуемая литература и требования к оформлению отчета (столбец «Инструкционные указания»).

Лабораторная работа и практические занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическим планом на базе структурных подразделений КГБОУ СПО «Минусинский сельскохозяйственный колледж» под руководством преподавателя колледжа, который осуществляет методическое руководство и контроль за деятельностью студентов.

Средства обучения:

- учебная программа;

- учебник, справочная литература;

- методические указания по выполнению лабораторной работы и практических занятий;

- конспект лекций;

- инструкционно - технологические  карты;

- вариативный фонд заданий;

- лабораторные макеты, оборудование, стенды, приборы, компьютер.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методической документации, справочники;

- образцы материалов;

- диаграмма состояния железо – углерод;

- стенды;

Оборудование лаборатории:

- пресс Бринелль;

- пресс Роквелл;

- лабораторная муфельная печь.

Объем часов: практические занятия – 12 часов; лабораторная работ – 4 часа.

При выполнении лабораторной работы и практических занятий на студентов распространяются правила охраны труда, правила внутреннего распорядка, действующие в образовательном учреждении, правила пожарной безопасности.

Перед началом лабораторной работы и практических занятий разъясняется порядок выполнения заданий и ведение документации. По итогам лабораторной работы студенты предоставляют отчет и  защиту его. По итогам практических занятий студенты предоставляют отчет.

Требования к оформлению отчета

1. Тетрадь для работ должна быть аккуратно оформлена (обложка, сетка, разборчивая надпись, поля).

2. Четкое выполнение записи работы (нумерация, наименование работы, цель).

3. Отчет о выполнении работы ведется кратко, по определенному плану (столбец 2, инструкционные указания)

4. В конце работы выполняются контрольные вопросы, в соответствии со своим вариантом.

5. Отчет сдается в этот же день, либо, в крайнем случае, на следующий день.

При оценке работы учитывается:

- готовность студента к выполнению лабораторной работы и практического занятия (теоретическая подготовленность, наличие тетради, ручки);

- степень самостоятельности при выполнении;

- уровень сформированности практических умений и навыков;

- рациональное распределение времени и обязанностей в группе;

- аккуратность оформления отчета;

- последовательность, точность изложения, а также правильность математических расчетов, теоретических обоснований, обобщений и выводов;

- наличие грамотных и полных ответов на контрольные вопросы;

- уровень защиты лабораторной работы.

Критерии оценивания:

«Отлично» - За правильность оформления отчета, соответствие выполнения лабораторной  или практической работы согласно ИТК, решение 90 - 100% теста.

«Хорошо» - За правильность оформления отчета, соответствие выполнения лабораторной  или практической работы согласно ИТК, решение 70% теста.

«Удовлетворительно» - За не правильное оформления отчета, соответствие выполнения лабораторной  или практической работы согласно ИТК,  решение  не менее 50% теста.

«Неудовлетворительно»  - За не правильное и неверное оформления отчета, решение теста менее 50%,  не соответствие выполнения лабораторной или практической  работы согласно ИТК

Формы организации: групповая (бригада 3-5 человек), индивидуальная.

Порядок организации лабораторной работы:

1. Продолжительность 4часа.

2. Проведение инструктажа.

3. Самостоятельная деятельность студентов.

4. Организация обсуждения итогов выполнения лабораторной работы.

Порядок организации практических занятий:

1. Продолжительность 2 часа.

2. Проведение инструктажа.

3. Анализ и оценка выполненных работ и степени овладения студентами запланированных умений.

Методические указания составлены в   соответствии с государственными требованиями к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звенапо специальности  13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

Оценивание выполненной лабораторной работы и практического занятия происходит в соответствии со  следующими показателями и критериями:

| Объекты оценивания | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Знать: |  |  |
| 1. Виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов; сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием производства; | Воспроизведениеосновных видов механической, химической и термической обработки металлов и сплавов, | Перечислено не менее шести видов обработки металлов и сплавов |
|  |  | Сформулированы точно виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов |
|  | Описание сущности технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием | Описана сущность не менее трехтехнологических процессов литья,сварки, обработки металлов давлением и резанием |
|  | Использование основных понятий и формул для решения расчетных задач | Использованоне менее трех понятий и формул |
|  |  | Точно выбран алгоритм решения расчетных задач с использованиемосновных понятий |
| 2.Классификацию, основные виды, маркировку, область применение и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве; методов измерения параметров и определения свойств материалов защиту от коррозии | Воспроизведение классификаций основных видов конструкционных материалов | Перечислено не менее шести классификации основных видов конструкционных материалов |
|  | Расшифровка марок | Расшифровано не менее двух марок из углеродистых, легированных сталей, чугуна, медных и алюминиевых сплавов в соответствии с ГОСТом |
|  | Перечисление области применения конструкционных материалов | Обосновано аргументирует область применения черных и цветных металлов в теплотехнической промышленности |
|  | Воспроизведение видов обработки конструкционных материалов | Перечислено не менее шести видов обработки конструкционных материалов |
|  | Понимание принципов их выбора для применения в производстве | Перечислено не менее трех принципов выбора конструкционных материалов |
|  |  | Осознанно указаны различия и взаимосвязь между эксплуатационными, технологическими и экономическими требованиями |
|  | Воспроизведение методов измерения твердости | Перечислено не менее шести методов определения твердости |
|  | Воспроизведение способов защиты от коррозии | Перечислено не менее пяти способов защиты от коррозии |
| 3. Виды прокладочных и уплотнительных материалов; основные свойства полимеров и их использование; свойства смазочных и абразивных материалов; способы получения композиционных материалов | Воспроизведение классификаций неметаллических материалов | Перечислено не менее одной классификации по материалам: прокладочным, уплотнительным, пластмассам, смазочным, абразивным и композиционным |
|  | Воспроизведение основных свойств полимеров и их использование | Перечислено не менее пятисвойств полимеров |
|  |  | Аргументировано обосновывает использование полимеров в теплотехнической промышленности |
|  | Пониманиеспособов получения композиционных материалов | Перечислено не менее двух способов получения композиционных материалов |
| 4. Особенности строения металлов и сплавов; основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов | Понимание особенностей строения металлов и сплавов | Перечислено не менее трех типов кристаллических решеток |
|  |  | Перечислено не менее четырех видов дефектов кристаллического строения |
|  |  | Точно сформулированы четыре механизма диффузии |
| Уметь: |  |  |
| 5. Определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы, применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления; подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации; определять твердость материалов | Идентификация основных видов конструкционных материалов | Определены из множества образцов по внешнему виду черные и цветные сплавы |
|  |  | Выполнена и проанализирована в полном объеме практическая работа 1 профессиональной направленности, моделирующая решение практических задач в области профессиональной деятельности |
|  | Владение основными методами определения твердости |  |
|  |  | Продемонстрировано владение в соответствии с требованиями ГОСТ и правилами техники безопасности методикой определения твердости на приборе ТК при выполнении лабораторной работы 1 |
| 6. Подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей; определять режимы отжига, закалки и отпуска стали. | воспроизведение технологии обработки металлов для изготовления различных деталей | Выполнены и проанализированы в полном объеме практические работы 2,3,4,5 профессиональной направленности, моделирующие решение практических задач в области профессиональной деятельности |
|  | выбор режимов термообработки | Выполнена и проанализирована в полном объеме практическая работа 6 профессиональной направленности, моделирующая решение практических задач в области профессиональной деятельности |

.

Раздел 1.  Основы строения и свойств материалов

Тема 1.3. Методы измерения параметров и свойств металлов

ИНСТРУЩИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение лабораторной работы 1

Teмa:Методы измерения параметров и свойств металлов.

Наименование работы: Определение твёрдости  материалов.

Цель занятия: Ознакомление с устройством приборов Роквелла и Бринелля (приложение) и методикой определения твёрдости материалов по Роквеллу

Формируемые компетенции: ОК1- ОК5, ОК7-ОК9;ПК1.1.,ПК 1.3., ПК 2.1., ПК2.2,ПК 3.1.,ПК3.2.

Норма времени 4 ч

Оснащение рабочего места: инструкционные карты, прибор типа ТК, образцы углеродистой стали.

Литература:1.Кузьмин Б.А. Технология металлов и конструкционные материалы. - М.: Высшая школа, 1989, с. 24-28

2. Онищенко В.И. Технология металлов и конструкционные материалы. - М.: Высшая школа,1984, с. 18-20

| Содержание работы и последовательность выполнения операций | Инструкционные указания |
| --- | --- |
| 1. Ознакомится с целью, заданием к лабораторной работе. 2. По таблице №2 выбрать в зависимости от шкалы твёрдости соответствующий ей вид наконечника. 3. Включить прибор в сеть переменного тока напряжением 220 В. 4. Установить на стол образец и с помощью маховика поджать его к наконечнику до тех пор, пока большая стрелка сделает 2 оборота. 5. Приложить рукояткой испытательную нагрузку, переместив её в нижнее положение до упора. На окончание внедрения указывает замедленное движениебольшой стрелки (15-20 сек.) 6. Снять основную нагрузку возвратом рукоятки в верхнее исходное положение. 7. Отсчитать твёрдость по шкале индикатора. 8. Для каждого изделия провести не менее 4 испытаний. 9. Ознакомиться с контрольными вопросами. | Записать наименование и цель работы. Описать последовательность определения твёрдости на приборе типа ТК Данные измерения занести в таблицу 1 Построить график зависимости твёрдости стали от содержания в ней углерода. Дать полные ответы на вопросы. Сделать выводы. |

Протокол испытанийТаблица 1

| №. образца п\п | Материал образца | Условия испытаний |  |  | Измерение |  |  |  | Ср. значение твёрдости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нагрузка Р, кГс | Вид наконечника | ШкалаА, В, С | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Таблица № 2

| Обозначения шкалы | Вид наконечника | Общая нагрузка в кГс | Обозначения чисел |
| --- | --- | --- | --- |
| «А» «В». «С» | Алмазный конус Стальной закалённый шарик диаметром 1,588 мм Алмазный конус | 100 | HRA HRB HRC |

Контрольные вопросы:

В – 1

- Какой шкалой пользуются при измерении твёрдости мягких металлов, незакалённых сталей?

- Что называется твёрдостью?

- Какие существуют методы определения твёрдости металлов, кромеРоквелла?

- Перечислить механические свойства.

- Что называется пластичностью?

В – 2

- Перечислить достоинства метода Роквелла.

- Обозначение статических  методов твердости.

- Перечислить показатели прочности.

- Перечислить показатели пластичности.

- Обозначение динамических методов твердости

Зав. кабинетом Кичигина Л.Г.

Раздел 2. Основные сведения о металлах и  сплавах

Тема 2.1. Конструкционные стали (чугуны) и сплавы

Тема 2.2.Сплавы цветных металлов

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение практического занятия 1

Тема. Конструкционные стали (чугуны) и сплавы.Сплавы цветных металлов

Наименование работы: Распознавание конструкционных сталей, чугунов и  цветных металлов по внешнему виду

Цель занятия:Определение по внешним признакам и маркировке вид конструкционных сталей, чугуна и  цветных сплавов.

Формируемые компетенции:ОК 1- ОК5, ОК7- ОК9; ПК 1.1, ПК1.2,ПК 1.3., ПК 2.1..ПК2.2, ПК 3.1., ПК 3.2, ДК1.

Норма времени 2 ч

Оснащение рабочего места:

Образцы конструкционных сталей, чугунов и  цветных металлов.

Рекомендуемая литература: 1.Кузьмин Б.А. Технология металлов и конструкционные материалы. - М.: Высшая школа, 1989, с. 134-146,

2.  Онищенко В.И. Технология металлов и конструкционные материалы. - М.: Высшая школа,1984, c.63-92, 120-129.

| Содержание работы и последовательность выполнения операций | Инструкционные указания |
| --- | --- |
| 1. Ознакомиться с целью, заданием к работе 2. Изучить образец 3. Определить по внешним признакам и маркировке вид образца. 4. Изучить контрольные вопросы | Записать наименование и цель работы. Описать внешний вид, свойства, расшифровку марки и применение данного образца. Записать полные ответы Сделать вывод. |

Контрольные вопросы:

В – 1

- Классифицировать стали по химическому составу.

- Классифицировать алюминиевые сплавы по технологическому признаку.

- Дать определение латуни.

- Дать определение среднеуглеродистой стали.

- Расшифровать марки:Бр ОС 1-1; АЛ 4.

- Расшифровать марки: Ст 0кп ; Сталь 50; 20Х, КЧ 28-6.

В – 2

- Перечислить отличия цветных металлов от черных.

- Чем отличаются низкоуглеродистые стали от высокоуглеродистых?

- Чем легированные стали отличаются от углеродистых?

- Перечислить  изделия, изготавливаемые из меди и  ее сплавов.

- Чем отличается углеродистая сталь обыкновенного качества одной  и той же марки группы В от группы А.

- Расшифровать марки: Л 85; ЛАЖ 65-1-1; Д 6; АК4; В95; Бр. Б 2; 45; У10А; 20ХС2Г3ДА; СЧ 12-42; ВЧ 48-2;  АМЦ 2.

Зав. кабинетом Кичигина Л.Г.

Раздел 4. Виды обработки металлов и сплавов

Тема 4.1. Литейное производство

Тема 4.2. Сварочное производство

Тема 4.3. Обработка металлов давлением

Тема 4.4. Обработка металлов резанием

Тема 4.5. Основы термической и химико-термической обработки

Инструкционно-технологическая карта

на выполнение практического занятия 2

Тема: Литейное производство

Наименование работы: Выбор способа литья для изготовления конструкционных деталей

Цель занятия: Выбор способа литья для заданной детали

Формируемые компетенции:ОК 1- ОК5, ОК7- ОК9; ПК1.1.,ПК1.3., ПК2.1..ПК2.2, ПК3.1., ПК3.2., ДК1.

Норма времени 2 часа.

Оснащение рабочего места:Справочная литература, карточки заданий

Рекомендуемая литература:1.Кузьмин Б.А. Технология металлов и конструкционные материалы. - М.: Высшая школа, 1989, с. 188-303

2.  Онищенко В.И. Технология металлов и конструкционные материалы. - М.: Высшая школа,1984, с.146-158;

| Содержание работы и последовательность выполнения операций | Инструкционные указания |
| --- | --- |
| - Ознакомиться с целью, заданием к работе. - Ознакомиться с заданием по карточкам. (Приложение А) - Установить способ литья для заданной детали - Ознакомиться с контрольными вопросами. | Записать наименование и цель работы. Записать задание в отчет. Записать установленный способ литья с обоснованием выбранного решения. Записать полные ответы. Сделать вывод. |

Контрольные вопросы:

В – 1

- Что называется литейным производством?

- Перечислить все способы литья.

- Перечислить дефекты литья.

В – 2

- Перечислить преимущества и недостатки специальных способов литья.

- Когда применяют центробежное литье?

- Определите вид дефекта литья

1                           2                  3

Инструкционно-технологическая карта

на выполнение практического занятия 3

Тема: Сварочное производство

Наименование работы: Выбор режима электродуговой ручной сварки         Цель занятия:Установление основных параметров режима электродуговой ручной сварки для металла различной толщины

Формируемые компетенции:ОК1- ОК5, ОК7- ОК9;ПК1.1.,ПК 2.1..ПК2.2, ПК 3.1., ПК 3.2.,ДК1.

Норма времени 2 часа

Оснащение рабочего места: Карточки заданий, справочная литература

Рекомендуемая литература: 1.Кузьмин Б.А. Технология металлов и конструкционные материалы. - М.: Высшая школа, 1989, с. 368- 412;

2.  Онищенко В.И. Технология металлов и конструкционные материалы. - М.: Высшая школа,1984, с.170-174, 189-203.

| Содержание работы и последовательность выполнения операции | Инструкционные указания |
| --- | --- |
| - Ознакомиться с целью, заданием к работе. - Ознакомиться с заданием по карточкам.(Приложение Б) - Установить величину сварочного тока. - Установить величину напряжения на дуге. - Установить скорость сварки. - Установить род и полярность тока. 7. Ознакомиться с контрольными вопросами. | Записать цель и наименование работы. Записать задание в отчет. Записать установленные данные в отчет. Записать полные ответы. Сделайте вывод |

Контрольные вопросы

- Что называется сварочным производством?

- Дайте характеристику оборудования и принадлежностей поста дуговой сварки.

Дополнительные контрольные вопросы на повышенный уровень

- Чем отличается электродуговая сварка от газовой сварки?

- Как называется шов при нахлесточном соединении элементов?

- Что общего между электродуговой и газовой сваркой?

Зав. кабинетом Кичигина Л.Г

Инструкционно-технологическая карта

на выполнение практического занятия 4

Тема: Обработка металлов давлением

Наименование работы: Выбор температуры нагрева под обработку давлением углеродистой стали

Цель занятия:Установление температурного  интервала обработки давлением для заданной марки стали

Формируемые компетенции: ОК 1- ОК5, ОК7- ОК9; ПК1.1.,ПК1.3., ПК2.1..ПК2.2, ПК3.1., ПК 3.2., ДК1.

Норма времени2 часа.

Оснащение рабочего места:Диаграмма состояния сплавов железо- цементит, карточки заданий

Рекомендуемая литература:1.Кузьмин Б.А. Технология металлов и конструкционные материалы. - М.: Высшая школа, 1989, с. 312-328

2.  Онищенко В.И. Технология металлов и конструкционные материалы. - М.: Высшая школа,1984, с.160-161

| Содержание работы и последовательность выполнения операции | Инструкционные указания |
| --- | --- |
| - Ознакомиться с целью, заданием к работе. - Ознакомиться с заданием по карточкам. (Приложение В) - Установить по диаграмме состояния железо - цементит температуру начала обработки давлением. - Установить по диаграмме состояния железо - цементит температуру конца обработки давлением. - Назначить рекомендуемый интервал обработки давлением для заданной марки стали. - Ознакомиться с контрольными вопросами. | Записать цель и наименование работы. Записать задание в отчет. Записать установленные данные в отчет. Записать ответы. Сделайте вывод. |

Контрольные вопросы

В – 1

- Что называется обработкой давлением.

- Перечислить все способы обработки давлением.

- Начертить схему процесса волочения.

В – 2

- Чем отличается горячая обработка давлением от холодной?

- Перечислить способы горячей обработки давлением.

- Перечислить сортамент стального проката и его применение.

Зав. кабинетом Кичигина Л.Г.

Инструкционно-технологическая карта

на выполнение практического занятия 5

Тема: Обработка металлов резанием

Наименование работы: Расчет режима механической обработки

Цель занятия: Определение элементов режима резания при обтачивании    детали за 1 проход

Формируемые компетенции: ОК 1- ОК5, ОК7- ОК9; ПК1.1., ПК1.3., ПК2.1..ПК2.2, ПК3.1., ПК 3.2.,ДК1.

Норма времени 2часа

Оснащение рабочего места:Карточки заданий, калькуляторы

Рекомендуемая литература:Онищенко В.И. Технология металлов и конструкционные материалы. - М.: Высшая школа,1984, с.269-270

| Содержание работы и последовательность выполнения операций | Инструкционные указания |
| --- | --- |
| - Ознакомиться с целью, заданием к работе. - Ознакомиться с заданием по карточкам.(Приложение Г) - Определить скорость резания при обтачивании заданной детали. - Определить глубину резания. - Определить величину подачи при обтачивании заданной детали. - Ознакомиться с контрольными вопросами. | Записать цель и наименование работы. Записать задание в отчет. Записать установленные данные в отчет. Записать полные ответы. Сделайте вывод. |

Контрольные вопросы

В – 1

- Что называется обработкой резанием?

- Перечислите основные виды механической обработки.

- Что называется главным движением и движением подачи при обработке резанием?

В – 2

- Как  называется вид механической обработки резцом?

- Перечислить вспомогательные движения при обработке резанием.

- Перечислить детали, изготовляемые на токарных станках.

Зав. кабинетом Кичигина Л.Г.

Инструкционно-технологическая карта

на выполнение практического занятия 6

Тема: Основы термической  и химико-термической обработки

Наименование работы: Выбор режимов термобработки стали                                                                      Цель занятия:Установлениережима термической обработки углеродистых сталей

Формируемые компетенции:ОК1- ОК5, ОК7- ОК9;ПК1.1.,ПК1.3., ПК2.1..ПК2.2, ПК3.1., ПК 3.2., ДК1.

Норма времени 2 часа

Оснащение рабочего места:Карточки заданий, диаграмма состояния системы сплавов железо- цементит

Теоретические сведения

Выбор режимов сводится к определению температуры нагрева стали, времени нагрева в печи, к выбору охлаждающей среды (скорости охлаждения).

Температура нагрева стали под отжиг, нормализацию и полную закалку определяется:

для доэвтектоидных сталей из выражения:

| Тт.о = Ас3 + (30...50) ºС |  |
| --- | --- |

для звтектоидной и заэвтектоидных сталей, а также при неполной закалке из выражения:

| Тт.о = Ас1 + (30...50) °С |  |
| --- | --- |

Значения Ас3 , Ас1 и Асm определяются по диаграмме состояния Fе-С в зависимости от содержания углерода в сталях.

Время нагрева стали при отжиге, нормализации и закалке складывается из времени прогрева образцов до заданной температуры и времени выдержки при этой температуре.

Время на прогрев I мм толщины образца приводится в таблице 1.

Время выдержки после достижения установленной температуры берется равным 1-2 мин.

| Время нагрева при термообработке определяется из выражения: τн = τуд× d + τвыд |  |
| --- | --- |

где τуд - удельное время, приходящееся на единицу размера образца;

d - диаметр образца (мм); τвыд - время выдержки; τвыд = 1-2 мин.

Таблица 1

| Ориентировочная продолжительность нагрева изделий в электропечи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура нагрева в ºС | Форма изделия в сечении |  |  |
|  | круг | квадрат | пластина |
|  | продолжительность нагрева в минутах |  |  |
|  | на 1 мм диаметра | на 1 мм толщины | на 1 мм толщины |
| 600 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| 700 | 1,5 | 2,2 | 3,0 |
|  | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| 900 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
| 1000 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |

Выбор скорости охлаждения

Скорость охлаждения стали определяется, в основном, получением требуемой структуры. При отжиге сталь охлаждается медленно вместе с печью. При нормализации сталь охлаждается на спокойном воздухе. При закалке скорость охлаждения должна быть больше, и поэтому прибегают к использованию жидкостей. Охлаждающая способность основных закалочных сред приведена в таблице 2. Таблица 2

| Характеристика закалочных сред |  |  |
| --- | --- | --- |
| Охлаждающие среды | Скорость охлаждения, ºС в с в интервале |  |
|  | от Тзак доМн | отМн до 20ºС |
| продолжительность нагрева в минутах |  |  |
| Вода при t = 18 ºC | 600 | 200 |
| Вода при t = 28 ºC | 500 | 200 |
| 10% раствор NаCl при t = 18 ºС | 1100 | 300 |
| Минеральное масло | 120 | 30 |
| Расплавленные соли при t = 300ºС | 150 | - |
| Спокойный воздух | 3 | 1 |

| Содержание работы и последовательность выполнения операции | Инструкционные указания |
| --- | --- |
| - Ознакомиться с целью, заданием к работе. 2. Ознакомиться с заданием по карточкам.(Приложение Д) 3. Установить по диаграмме состояния железо - цементит температуру нагрева под данную термическую обработку. 4. Установить время нагрева стали. 5. Выбрать скорость охлаждения. 6. Ознакомиться с контрольными вопросами. | Записать цель и наименование работы. Записать задание в отчет. Записать установленные данные в отчет. Записать полные ответы. Сделайте вывод. |

Контрольные вопросы

В – 1

- Что называется термической обработкой?

- Какие среды при закалке наиболее часто применяются?

- Как влияет скорость охлаждения при закалке на структуру стали?

- Перечислить дефекты, возникающие  в стали при закалке

В – 2

- Произвести нормализацию стали 85.

- В чем заключается цель отжига?

- Какую термообработку необходимо провести для повышения прочности?

- Перечислить способы устранения дефектов при закалке.

Зав. кабинетом Кичигина Л.Г.

Заключение

Предлагаемые методические указания составлены в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (от 2014г.) и рабочей программой дисциплиныОП.05.Материаловедение по специальности 13.02.02. Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

Инструкционно-технологические карты содержат подробную, пошаговую последовательность операций,  рекомендации по оформлению отчета.   Контрольные вопросы, размещенные в заключительной части инструкционно-технологической карты лабораторной работы, нацелены на проверку уровня усвоения теоретического материала.

Приведенные методики могут быть рекомендованы студентам заочной формы обучения, что является важнейшими составляющими сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся по данной специальности.

Литература

Основные источники:

1.  Сеферов Г.Г. и др. Материаловедение. Учебник.  – М.: ИНФА - М, 2012.

Дополнительные источники:

- Кузьмин Б.А. Технология металлов и конструкционные материалы. - М.: Высшая школа, 1989.

- Виноградов И.В. Материаловедение в санитарной технике. - М.: Стройиздат, 1978.

- Журавлев Б.А. Справочник мастера сантехника. - М.: Стройиздат, 1987.

- Онищенко В.И. Технология металлов и конструкционные материалы. - М.: Высшая школа,1984.

- Слесарь-сантехник. Учебное пособие для учащихся колледжей и средних профессионально-технических училищ. - Ростов на Дону: Феникс, 2000.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Карточки заданий практического занятия 2: Выбор способа литья для изготовления конструкционных деталей

Задание 1

Выбрать способ литья для получения отливок сложной конфигурации с высокой чистотой поверхности и точными размерами из цветных металлов.

(литье под давлением)

Задание 2

Выбрать способ литья для получения 100 медных отливок массой 3 грамма со стенками толщиной 1мм.

(литье по выплавляемым моделям)

Задание 3

Выбрать способ литья для получения отливок с толщиной стенки 10мм и массой 90кг из чугуна.

(литье в оболочковую форму)

Задание 4

Выбрать способ литья для получения отливок с отверстием малого диаметра и точной резьбой из цветных металлов.

(литье под давлением)

Задание 5

Выбрать способ литья для получения отливок с толщиной стенки 4мм и массой 10 кг из углеродистой стали.

(литье в оболочковую форму)

Задание 6

Выбрать способ литья для получения 50 стальных отливок массой 6 грамм со стенками толщиной 0,6 мм.

(литье по выплавляемым моделям)

Задание 7

Подберите машину и приведите эскиз металлической формы для изготовления из силумина детали, изображенной на рисунке, методом литья под давлением.

Кратко опишите технологический процесс изготовления заданной вам отливки.

Приложение Б

Карточки заданий практического занятия 3: Выбор режима электродуговой ручной сварки

Задание 1

Определить  основные параметры режима электродуговой ручной сварки с глубоким проплавлением основного металла толщиной 5 мм, электродом с основным покрытием. Нижний шов.

Задание 2

Определить  основные параметры режима электродуговой ручной сварки конструкций  из низкоуглеродистой стали толщиной 18 мм, электродом с кислым покрытием. Вертикальный шов.

Задание 3

Определить  основные параметры режима электродуговой ручной сварки конструкций  из низкоуглеродистой стали толщиной 6 мм, электродом с основным покрытием. Потолочный шов.

Задание 4

Определить  основные параметры режима электродуговой ручной сварки чугуна толщиной 10 мм, электродом с рутиловым  покрытием. Нижний шов.

Задание 5

Определить  основные параметры режима электродуговой ручной сварки с повышенной скоростью плавления электродов с  основным покрытием металла толщиной 14мм. Вертикальный шов.

Задание 6

Определить  основные параметры режима электродуговой ручной сварки высоколегированной стали толщиной 4 мм, электродом с рутиловым  покрытием. Потолочный шов.

Задание 7

Определить  основные параметры режима электродуговой ручной сварки тонкостенных листовых конструкций толщиной 3 мм, электродом с основным покрытием. Вертикальный шов.

Задание 8

Определить  основные параметры режима электродуговой ручной сварки низколегированной стали толщиной 7 мм, электродом с основным покрытием. Нижний шов.

Задание 9

Определить  основные параметры режима электродуговой ручной сварки сварки чугуна толщиной 14 мм, электродом с основным  покрытием. Вертикальный шов.

Задание 10

Определить  основные параметры режима электродуговой ручной сварки низкоуглеродистой  стали толщиной 4 мм, электродом с основным покрытием. Потолочный шов.

Задание 11

Определить  основные параметры режима электродуговой ручной сварки с глубоким проплавлением основного металла толщиной 14 мм, электродом с кислым покрытием. Вертикальный шов.

Приложение В

Карточки заданий практического занятия 4:Выбор температуры нагрева под обработку давлением углеродистой стали

Задание 1

Приведите схематическое изображение метода горячего прессования термореактивных пресс-материалов и сделайте эскиз металлической формы для изготовления детали, форма которой изображена на рисунке.

Кратко изложите технологию прессования данной детали.

Задание 2

Установить по диаграмме состояния железо - цементит температуру начала  и конца прокатки стали БСт2кп

Задание 3

Установить по диаграмме состояния железо - цементит температуру начала  и конца прессования стали 80

Задание 4

Установить по диаграмме состояния железо - цементит температуру начала  и конца ковки стали 85

Задание 5

Установить по диаграмме состояния железо - цементит температуру начала  и конца волочения стали 40

Задание 6

Установить по диаграмме состояния железо - цементит температуру начала  и конца штамповки стали 20

Приложение Г

Карточки заданий практического занятия 5:Расчет режима механической обработки

Вариант 1

Определить элементы режима резания при обтачивании детали за один проход.

D = 20 мм

d= 16 мм

п = 1200 об/мин

l2 мин = 480 мм

Вариант 2

Определить элементы режима резания при обтачивании детали за один проход.

D = 90 мм

d=84 мм

п = 280 об/мин

l3 мин = 252 мм

Вариант 3

Определить элементы режима резания при обтачивании детали за один проход.

D = 18 мм

d=10 мм

п = 1200 об/мин

l2 мин = 600 мм

Вариант 4

Определить элементы режима резания при обтачивании детали за один проход.

D = 58 мм

d= 52 мм

п = 305 об/мин

l4 мин = 488 мм

Вариант 5

Определить элементы режима резания при обтачивании детали за один проход.

D = 60 мм

d=55 мм

п = 380 об/мин

l1 мин = 133 мм

Вариант 6

Определить элементы режима резания при обтачивании детали за один проход.

D = 70 мм

d= 62 мм

п = 305 об/мин

l4 мин = 610 мм

Вариант 7

Определить элементы режима резания при обтачивании детали за один проход.

D = 80 мм

d= 75 мм

п = 480 об/мин

l3мин = 576 мм

Вариант 8

Определить элементы режима резания при обтачивании детали за один проход.

D = 100 мм

d= 90 мм

п = 305 об/мин

l2 мин = 366 мм

Вариант 9

Определить элементы режима резания при обтачивании детали за один проход.

D = 76 мм

d= 68 мм

п = 380 об/мин

l4мин = 760 мм

Вариант 10

Определить элементы режима резания при обтачивании детали за один проход.

D = 80 мм

d= 70 мм

п = 305 об/мин

l2 мин = 183 мм

Вариант 11

Определить элементы режима резания при обтачивании детали за один проход.

D = 60 мм

d= 56 мм

п = 380 об/мин

l3 мин = 399 мм

Вариант 12

Определить элементы режима резания при обтачивании детали за один проход.

D = 50 мм

d= 48 мм

п = 480 об/мин

l2 мин = 384 мм

Вариант 13

Определить элементы режима резания при обтачивании детали за один проход.

D = 80мм

d= 72 мм

п = 304 об/мин

l3 мин = 456 мм

Вариант 14

Определить элементы режима резания при обтачивании детали за один проход.

D = 30 мм

d= 24 мм

п = 1200 об/мин

l1 мин = 240 мм

Вариант 15

Определить элементы режима резания при обтачивании детали за один проход.

D = 20 мм

d= 14 мм

п = 1200 об/мин

l2 мин = 600 мм

онтрольные ответы к карточкам заданий

| № | t,мм | υ, м/мин | Ѕ, мм/ об |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 75,5 | 0,2 |
| 2 | 3 | 8 | 0,3 |
| 3 | 4 | 68 | 0,25 |
| 4 | 3 | 55, | 0,4 |
| 5 | 2,5 | 71,6 | 0.35 |
| 6 | 4 | 67 | 0,5 |
| 7 | 2,5 | 119 | 0,4 |
| 8 | 5 | 95,6 | 0,6 |
| 9 | 4 | 91 | 0,5 |
| 10 | 5 | 76,5 | 0,3 |
| 11 | 2 | 71,6 | 0,35 |
| 12 | 1 | 75,4 | 0,4 |
| 13 | 4 | 76 | 0,5 |
| 14 | 3 | 113,04 | 0,2 |
| 15 | 3 | 75,5 | 0,25 |

Приложение Д

Карточки заданий практического занятия 6:Выбор режимов термообработки стали

Задание 1

1. Произвести закалку рессоры диаметром 200мм из стали 60 на структуру Троостит, и последующий средний отпуск.

2. Произвести закалку фрезы диаметром 300мм из стали У12А на структуру Мартенсит, и последующий низкий отпуск.

Задание 2

1. Произвести закалку коленчатого вала диаметром 400мм из стали 45 на  структуру Мартенсит, и последующий высокий отпуск.

2. Произвести закалку резца  диаметром 50мм из стали У11А на структуру Сорбит,  и последующий средний отпуск.

Задание 3

1. Произвести закалку шайб диаметром 30мм из стали50 на структуру Сорбит, и последующий  средний отпуск.

2. Произвести закалку зубила диаметром 60мм  из стали У10 на структуру Мартенсит, и последующий низкий отпуск.

Задание 4

1. Произвести закалку поршневых пальцев диаметром 250мм из стали 30 на структуру Мартенсит, и последующий низкий отпуск.

2. Произвести закалку керна диаметром 40мм из стали У7 на структуру Мартенсит, и последующий высокий отпуск.

Задание 5

1. Произвести закалку гильз диаметром 600мм из стали 35 на  структуру Троостит, и последующий высокий отпуск.

2. Произвести закалку крейцмейселя диаметром 50мм из стали У8А на структуру Мартенсит,  и последующий средний отпуск.

Задание 6

1. Произвести закалку молотка диаметром 35мм из стали50 на структуру Троостит, и последующий  средний отпуск.

2. Произвести закалку метчика диаметром 70мм  из стали У10 на структуру Мартенсит, и последующий низкий отпуск.